## Slide 1: Инструкция по применению ремонтного полиуретанового материала DEVCON R-FLEX

## Slide 2: Проблема : имеем дефект или сквозной дефект в конвейерной ленте. Задача : произвести быстрый ремонт ленты за 1,5 – 2,5 часа и заново запустить конвейер в работу.

## Slide 3: 1. Производим грубую зачистку краев дефекта при помощи любого острого инструмента ( ножа )

## Slide 4: 2. Далее производим зачистку при помощи абразивного инструмента, захватывая площадь по 3-4 см от краев дефекта

## Slide 5: 3. Протираем зашкуренную поверхность ацетоном

## Slide 6: 4. Вскрываем комплект R-Flex В комплект инструментов входят : полотенце, резиновые перчатки, шпатель, палочка для размешивания

## Slide 7: 5. Вскрываем флаконы грунтовки : Компонент А (сухой флуоресцентный порошок ) и компонент В (непосредственно жидкий праймер ).

## Slide 8: 6. Высыпаем флуоресцентный порошок (желтого цвета) в праймер и взбалтываем 20-30 секунд

## Slide 9: 7. Надеваем колпачок-кисточку на готовую грунтовку и покрываем зачищенную поверхность

## Slide 10: 8. Ультрафиолетовым фонариком проверяем равномерность покрытия грунтовкой. Эта операция проводится в условиях малого количества света, когда не видно вся ли поверхность была загрунтована. Непокрытые участки покрыть грунтовкой.

## Slide 11: 9. Заклеить сквозной дефект с обратной стороны строительным скотчем.

## Slide 12: 10. Отвердитель помять пальцами, вскрыть , вылить в резину и тщательно размешать до однородной вязкой массы.

## Slide 13
Время смешивания
1-1,5 минуты

## Slide 14: 11. Готовый состав залить в подготовленную поверхность и быстро разравнять шпателем
Срок жизни готового раствора 3-5 минут ! После нанесения, в течение последующих 2-х минут раствор саморазравняется.
Идеальная температура при ремонте 13 -15 С

## Slide 15: Саморазравнивание раствора по заплатке в течение 2-х минут

## Slide 16: Через 1,5 – 2,5 часа ( в зависимости от окружающей температуры ) заплатка готова. Можно запускать конвейер в работу.